ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОСОЛНН»

Нижегородская обл., г. Дзержинск, Речное шоссе 3г.

Тел. (8313) 35-04-53. E-mail: info@tosol.pro, www.tosol.pro

ПАСПОРТ №126 от 13.08.2025г.

Продукция: Теплоноситель TERMOPLUS-30 Ethylene

Нормативная документация: ТУ 2422-001-14699104-2012

Номер партии: 1093

Дата изготовления: 13.08.2025

Масса: 4штХ215кг

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Нормы по ТУ 2422-001-14699104-2012 | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | ГОСТ 28084-89 | Однородная подвижная окрашенная жидкость без механических примесей | Соответствует |
| 2 | Плотность г/см³,при температуре 20ºС | ГОСТ 18995.1-73 | 1, 050-1,070 | 1,065 |
| 3 | Температура начала кристаллизации, °С, не выше | ГОСТ 28084-89 | Минус 30 | Минус 30 |
| 4 | Фракционные данные: температура начала перегонки 0С, не ниже массовая доля жидкости, перегоняемой: до температуры 150 0С, % не более | ГОСТ 28084-89 | 100 50 | 108 47 |
| 5 | Коррозионное воздействие на металлы, г/м2, не более - медь М-1 - латунь Л-63 - сталь 08 КП, 20 (10) - чугун GH-190 (по нормам ФИАТ ВАЗ 52205) или Сч 25 - алюминий АЛ - припой ПОС-35 | ГОСТ 28084-89 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 | 0,05 0,06 0,05 0,04 0,08 0,14 |
| 6 | Вспениваемость: - объем пены через 5 мин., см3, не более - время исчезновения пены, с, не более | ГОСТ 28084-89 | 30 3 | 25 1,5 |
| 7 | Воздействие на резину при температуре 100°С в течение 72 часов. Изменение объема, %, не более а) 57-5006 б) 57-7011 | ГОСТ 9.030-74 | 5 5 | 2,5 1,5 |
| 8 | Водородный показатель (рН) при 20С | ГОСТ 22567.5-93 | 7,5-11,0 | 8,2 |
| 9 | Щелочность, см3, не менее | ГОСТ 28084-89 | 10 | 11,7 |
| 10 | Устойчивость в жесткой воде | ГОСТ 28084-89 | Не определяется | --- |
| 11 | Температура кипения при давлении 101.3 кПа (760 мм рт.ст.),С, не ниже | ГОСТ 33594-2015 ГОСТ Р 50263-92 | 108 | 108 |

Качество продукта соответствует требованиям:  ТУ 2422-001-14699104-2012

Гарантийный срок хранения 5 лет от даты производства.

Начальник производства                                             Иванов Р.Н.

С